## Slide 1
Трубная Металлургическая Компания
2019
Докладчик: Рекин С.А.
Генеральный директор ТМК-Премиум Сервис, д.т.н.
Практические решения ПАО «ТМК» для добычи углеводородов на шельфе

## Slide 2
ТМК – глобальный поставщик трубной продукции
ТМК — мировой лидер по производству стальных труб и один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазовой промышленности.
20+
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
№1
В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ
13%
ДОЛЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ OCTG
24%
ДОЛЯ НА РОССИЙСКОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ
4 МЛН. Т
ТРУБ РЕАЛИЗОВАНО В 2018 ГОДУ +6% г/г
+80 стран
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
География продаж ТМК 2018 г., доли выручки
Продуктовый портфель ТМК
1

## Slide 3
Газпром добыча Оренбург
Газпром нефть шельф
Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск
Газпром добыча Астрахань
Газпром добыча Уренгой
Газпром добыча Ноябрьск
Газпром добыча Надым
Газпром добыча Ямбург
Газпром добыча Иркутск
Газпром добыча Краснодар
Газпром нефть Оренбург
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 79 | 21
Отгрузка Премиум в Газпром с 2011 по 2018 гг. составила
свыше 230 000 т.
Отгрузка труб с премиальными резьбовыми соединениями
Доля ТМК на Рынке ПРЕМИУМ в РФ в 2018 г.
2

## Slide 4
Поставки трубы на офшорные проекты Газпром
Киринский блок
Поставляемые соединения ТМК:
ТМК UP PF
ТМК UP CWB
13Cr
Поставляемый сортамент
Ø, мм
339,72
273,05
244,48
Группы прочности
L80
L80 тип 13Cr
L80 тип 13Cr
Объем поставки более 3000 т.
В период 2017-2019 год выполнено строительство 8 эксплуатационных скважин с использованием труб, производства ПАО «ТМК»
3

## Slide 5
Обсадные трубы и НКТ для Приразломного месторождения
м/р Приразломное
ТМК – комплексный поставщик обсадных труб и НКТ для шельфовых месторождений с высоким содержанием H2S в сортаменте 114 - 473 мм.
За период 2016 – 2019 гг. для скважин Приразломного месторождения поставлено 10 350 тн.
Поставляемый в «Газпромнефть шельф» сортамент:
№ | Соединение | Размер | Группа прочности
1 | TMK UP Magna GW | 473 мм | N80QLT
2 | TMK UP PF GW | 339 мм | L80LT
3 | TMK UP PF GW | 245 мм | P110SS
4 | TMK UP PF GW | 168 мм | L80SS
5 | TMK UP PF (НКТ) | 139 мм | L80SS
6 | TMK UP PF (НКТ) | 114 мм | L80SS
Впервые на шельфовых месторождениях РФ применяются обсадные трубы с сухим смазочным покрытием GreenWell
4

## Slide 6
TMK UP KATRAN HD для Киринского блока Сахалин-3
TMK UP KATRAN HD - быстросборное соединение, предназначенное для спуска кондукторных труб в пробуренную скважину с осложненными условиями, где требуется исключительная устойчивостью к воздействию высоких сжимающих и крутящих нагрузок.
Уплотнительные кольца для обеспечения герметичности на жидкость
Зубья на ниппеле, пазы на муфтовом коннекторе для обеспечения высокой сопротивляемости крутящему моменту
Удвоенное количество элементов зацепления для повышения несущей способности
Особенности соединения:
Российская разработка и 100% локализация производства - соединение может применятся на любых месторождениях попавших под действия санкций.
5

## Slide 7
TMK UP Centum – эффективность 100%
245 x 11,99 P110 |  | 
Параметр | TMK UP Centum GW | TMK UP PF ET GW
Конусность | 1:12 | 1:16
Количество витков на дюйм | 3 | 5
Уплотнение метал-метал | сфера-конус | конус-конус
Эффективность на растяжение | 100% | 100%
Эффективность на сжатие | 100% | 60%
Изгиб | 50,8 (град/30м) | 30,5 (град/30м)
Оптимальный момент свинчивания | 39,8 кН-м | 45 кН-м
Операционный момент свинчивания | 61,4 кН-м | 88,8 кН-м
Таблица сравнение технических характеристик
TMK UP CENTUM 245
TMK UP CENTUM 245x13.84 P110 - CAL IV Series B (API RP 5C5:2017)
TMK UP CENTUM 245x8.94 L80 - CAL IV MBG (API RP 5C5:2017)
6

## Slide 8
НТЦ ТМК СКОЛКОВО
15 000 кв.м офисов и лабораторий
4 000 кв. м для натурных испытаний
Свыше 200 исследователей и инженеров
2013
2019
2013 г – подписание соглашение с ИЦ Сколково
2014 г – разработка и утверждение проекта
2015 – 2018 гг – строительство
2019 г – открытие НТЦ
7

## Slide 9
Оборудование для испытания резьбовых соединений в Сколково
8

## Slide 10
Для исключения рисков при эксплуатации труб с Премиальными соединениями TMK UP ТМК-Нефтегазсервис осуществляет сопровождение спусков.
Полевой сервис для офшорных проектов
9
На корректной диаграмме можно проследить величину натяга на всех уплотнительных участках
100% присутствие на буровой площадке при свинчивании труб для контроля правильности сборки резьбовых соединений;
Составление и подписание акта об опрессовке колонны.
Расширенный инструктаж бригады подрядчиков по правилам сборки соединений;
Участие во внешнем осмотре труб перед спуском в скважину на предмет сохранности при транспортировке;
Контроль за подготовкой труб к спуску;

## Slide 11
WWW.TMK-GROUP.COM