## Slide 1: Разработка и внедрение современного масла Тп 22С-гп для ГПА-32 «Ладога»
Начальник инженерно-технического управления
Китанин А.В.
ноябрь 2018

## Slide 2
Тп-22, Тп-30, Тп-40
(ГОСТ 9972-74)
Тп-22 Базовый уровень свойств. Содержит антиокислительную и антикоррозионную присадки.
Тп-30, Тп-40 отличаются наличием в составе EP присадки.
Эволюция отечественных турбинных масел серии Тп
1974
1983
1992
2001
/2015
Тп-22Б
(ТУ 38.401-58-48-92) Улучшенная термоокислительная стабильность.
Удлиненный интервал замены.
Тп-22С-гп марка 1 и 2
(ТУ0253-160-31323949-2014)
Ужесточены требования к коллоидной стабильности и фильтруемости.
Тп-22С-гп марка 2: дополнительные требования к противоизносным и противозадирным свойствам (использование в ГПА, совмещенных с редукторами)
Тп-22C марка 1 и 2
(ТУ 38.101821-2001)
Наиболее массовые турбинные масла. Марка1 содержит антикоррозионные присадки нового поколения. Тп-22С марка 2 фактически соответствует Тп-22С (83г.)
Тп-22С
(ТУ 38.101821-83)
Изменение сырьевой базы, коррекция рецептуры.
Тп-22С содержит антиокислительную, антикоррозионную присадки, деэмульгатор.
Тп-22С марка1
(ТУ 38.101821-2013)
Гармонизировано ТУ. Исключено Тп-22С марка 2
2013

## Slide 3
Совершенствование техники предъявляет все более жесткие требования к турбинным маслам
ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МАСЛАМ
Улучшенная фильтруемость
Улучшенная термоокислительная стабильность
Сбалансированные поверхностные характеристики (антипенные и деаэрационные свойства)
ТЕНДЕНЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ ТУРБИН
Ужесточенные требования по классу чистоты
Увеличение термонапряженности
Увеличение срока эксплуатации масла

## Slide 4
ГПА-32 Ладога (MS 5002E)
ГПА-32 "Ладога" является новой, высокоэффективной установкой, разработанной для российского рынка на основе базового семейства ГТУ MS5002. Сборка осуществляется на производственных мощностях "Невского Завода" в Санкт-Петербурге по лицензии и в сотрудничестве с GE Oil & Gas

## Slide 5: Требования карты смазки ГПА-32 «Ладога» до 2013
ТП-22С МАРКА 1, класс чистоты 9(10)
Технология не соответствует современным требования производителей турбоагрегатов, по параметрам - класс чистоты и фильтруемость
Содержит деэмульгатор Дипроксамин Д-157, предназначенный для усиления способности масла к водоотделению, что необходимо при эксплуатации паровых турбин, и является избыточным свойством для газовых.
Необходимо отметить что:

## Slide 6: Эксплуатационная ситуация на КС-17 Грязовецкого ЛПУ МГ
В июне 2013г. при прохождении ГПА-32 «Ладога» ТО-12000 возникла эксплуатационная ситуация:
При холодной прокрутке после проведения ТО и добавления в бак свежего масла Тп-22С вырос перепад давлений на фильтре
После центрифугирования на СОГ-913 масла Тп-22с марка 1 из системы смазки были обнаружены мазеподобные отложения.
Пробы масла были направлены в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
При центрифугировании на СОГ-913 партии свежего масла также обнаружены отложения

## Slide 7
Этапы проведенной работы
Распоряжение Департамента о расследовании обстоятельств забивки фильтров
Сформировано заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по результатам анализа проб масла Тп-22С м.1 классической рецептуры
Разработка и постановка на производство масла модернизированного состава
2013
Совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сформирована, согласована с производителем техники, (ЗАО «ИЭМЭТ»*) и запущена программа опытно-промышленных испытаний
Сформулированы новые требования к продукту, обобщены в ТУ0253-160-31323949-2014
2014
Сформирован промежуточный отчет по результатам испытаний (наработка 8000м.ч.), согласованный с ЗАО «ИЭМЭТ»
Масло Тп-22С-гп рекомендовано к применению на объектах ПАО «Газпром» взамен Тп-22С м.1
2016
Подтвержден интервал эксплуатации 16000 м.ч.
Ведется совместная работа по уточнению браковочных значений контролируемых параметров
2018
*Институт Энергетического Машиностроения и Электротехники

## Slide 8: Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» №31323949-185-2013
На основании анализа образцов масла Тп-22С марка 1 из системы смазки ГПА-32 «Ладога», отобранных из ГПА-32 «Ладога», а также проведенной НИР ООО «Газпром ВНИИГАЗ» установлено:
Работавшее масло соответствует требованиям НТД. Отложения содержат смесь продуктов окисления масла и присадок Дипроксамин-157 и Irgacor L12
Причина забивки фильтров - наличие в масле микрочастиц деэмульгатора Дипроксамин – 157 и антиржавейной присадки Irgacor L12, находящихся в виде стойкой эмульсии.
Для предприятий ПАО «Газпром» необходимо применение масла измененного состава

## Slide 9: Новое турбинное масло Газпромнефть Тп-22С-гп (ТУ 0253-160-1323949-2014 )
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
Изготовлено из высококачественных базовых масел высокой степени очистки. Усилен пакет присадок. В то же время исключен Дипроксамин-157, предназначенный для усиления способности масла к водоотделению, что необходимо при эксплуатации паровых турбин, и является избыточным свойством для газовых.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
улучшенная физическая и коллоидная стабильность, фильтруемость, получена возможность достижения класса чистоты 10 по ГОСТ 17216
высокая термоокислительная стабильность
контроль склонности к пенообразованию
СПЕЦИФИКАЦИИ/ОДОБРЕНИЯ
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ЗАО «ИЭМЭТ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Минеральное турбинное масло масло Газпромнефть Тп-22С-гп, вырабатываемое по ТУ 0253-160-1323949-2014 для применения в системах смазки газоперекачивающих агрегатов и электростанций собственных нужд с приводом от газотурбинных двигателей, а также электроприводных газоперекачивающих агрегатов (группа 1, класс Б). Предназначено в качестве замены устаревшего масла Тп-22С м.1 при эксплуатации в том числе импортного оборудования на объектах ДО ПАО «Газпром»

## Slide 10: Опытно – промышленная эксплуатация Газпромнефть Тп-22С-гп
В течение всего срока мониторинга (16000 м.ч.) значения контролируемых параметров оставались стабильными, не приближались к браковочным значениям, что отражает высокие эксплуатационные свойства Газпромнефть Тп-22С-гпм.1
Масло Тп-22С-гп рекомендовано к применению на объектах ПАО «Газпром» взамен Тп-22С м.1
Ведется работа по определению оптимальных интервалов замены Тп-22С-гп для ГПА «Ладога»
В 2014 году начата подконтрольная эксплуатация турбинного масла Тп-22С-гп в ГПА «ЛАДОГА-32» производства ЗАО «РЭПХ» на КС-17 Грязовецкого ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Цель - определение эффективности применения масла модернизированной рецептуры взамен Тп-22С м.1 на объектах ПАО «Газпром».
КС-17 Грязовецкого ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпромнефть-СМ»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ЗАО «РЭПХ»

## Slide 11: Основные параметры программы подконтрольной эксплуатации
Требования СТО ГАЗПРОМ 061
Требования
GEK 32568f
Требования РД 34.43.102-96
отбор масла через 24м.ч., 500м.ч., затем каждые 1500м.ч.
анализ в 3-х лабораториях (Газпром ВНИИГАЗ, МИЦ ГСМ, ОЗСМ)
учитывался 21 параметр, для каждого из которых предварительно установлены браковочные значения

## Slide 12: Результаты оценки состояния масла Газпромнефть Газпромнефть Тп-22С-гп при эксплуатации в ГПА-32 «Ладога»
Накопление продуктов окисления в Тп-22С-гп с наработкой 16 тыс. м.ч.
Chart: Кислотное число, мг КОН/г
| норма | фактическое значение
Кислотное число, мг КОН/г | 0.4 | 0.044
Chart: Термоокислительная стабильность
| Кислотное число, мг КОН/г | осадок,%
норма | 0.6 | 0.16
фактическое значение | 0.15 | 0.044
Термоокислительная стабильность Тп-22С-гп с наработкой 16 тыс. м.ч.
Минимизация продуктов окисления в объеме масла и сохранение высокого уровня термоокислительной стабильности свидетельствует о запасе эксплуатационных свойств масла Газпромнефть Тп22С-гп при наработке 16000 часов в ГПА-32 «Ладога»

## Slide 13: Развитие масел серии Тп. Новые требований ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Наименование показателя | Метод | Тп-22С м.1 (ТУ 38.101821-2013) | Тп-22С-гп м.1 (ТУ 0253-160-1323949-2014 )
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40 °С при 50 °С | ГОСТ 33 | 28,8-35,2 20,0 – 23,0 | 28,8-35,2 20,0 – 22,0
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | Не выше минус 15 | 
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | Не ниже 186 | Не ниже 200
Кислотное число, мг КОН/г | ГОСТ 5985 | 0,04-0,07 | Не более 0,1
Трибологические характеристики на ЧШМ критическая нагрузка, Рк, Н показатель износа при нагрузке 196Н, Ди, мм | ГОСТ 9490 | - - | Не менее 416 Не более 0,8
Испаряемость при 175 °С, потери от испарения, % | ГОСТ 20354 | - | Не более 5,0
Теромоокислительная стабильность при 150 °С: Относительный прирост кин.вязкости, % Кислотное число, мг КОН/г Массовая доля осадка, % Коррозия стали/меди/алюминия, мг/см2 | ГОСТ 23797 | - - - - | Не более 25 Не более 0,4 Не более 0,15 Отс./±0,2/Отс
Склонность к пенообразованию, мл: - при 24±0,5 °С - при 93,5±0,5 °С - при 24±0,5°С (повторно) | ASTMD 892 | - - - | Не норм., опр. обяз. Не более 50/0 Не более 400/0
Физическая стабильность по методике ВНИИГАЗ |  | - | Выдерживает

## Slide 14: Ассортимент газотурбинных масел производства Газпромнефть-СМ
В ходе реконструкции ГТС доля двигателей на основе теплонапряженных конвертированных авиационных двигателей, требующих применение синтетических масел неуклонно возрастает.

## Slide 15: Контакты ООО «Газпромнефть – СМ»
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3, Блок А, 6 этаж
Тел.: +7 (495) 642 99 69
Факс: +7 (495) 921 48 63
gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.com
www.g-energy.org