## Slide 1
©ЗАО НПХ ВМП 2018
Новейшие разработки НПХ ВМП, соответствующие требованиям международных стандартов, – актуальные решения для защиты инвестиционных объектов в условиях импортозамещения
Белова Елена Михайловна
Директор направления
«Газовая отрасль и энергетика»
Член Комитета СРО «СОПКОР»

## Slide 2
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
системы покрытий для противокоррозионной защиты наружных металлических поверхностей морских сооружений в соответствии
с техническими требованиями Р Газпром 9.1-010-2010
Наименование | Толщина, мкм | Эксплуатация | Прогнозируемый срок службы, лет
ЦИНЭП | 60 | Надводная зона в условиях макроклиматических районов с морским умеренно-холодным или морским тропическим климатом со степенью агрессивности атмосферы С5М (очень высокая морская). | более 15
ИЗОЛЭП-mio | 160 |  | 
ПОЛИТОН -УР(УФ) | 60 |  | 
Общая толщина | 280 |  | 
ИЗОЛЭП-mastic | 180 | Надводная зона в условиях макроклиматических районов с морским умеренно-холодным или морским тропическим климатом со степенью агрессивности атмосферы С5М (очень высокая морская). | 7-15
ПОЛИТОН -УР(УФ) | 60 |  | 
Общая толщина | 240 |  | 
ИЗОЛЭП-гидро | 250 | Полное погружение в морскую воду со степенью агрессивности Im2 | более 15
ИЗОЛЭП-гидро | 250 |  | 
Общая толщина | 500 |  | 

## Slide 3
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru

## Slide 4
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
25 циклов испытаний/ 2800 часов

## Slide 5
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
РЕЕСТР СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ/ Сертификат № ОГН4.RU.1302.В00027 от 25.04.2018
Наименование | Цвет | Кол-во слоев | Толщина, мкм | Время высыхания до нанесения следующего слоя, ч, при Т=20 С | Условия нанесения: температура, °С, влажность, не более 80% | Условия эксплуатации: температура, °С | Степень подготовки поверхности металла | Прогнози-руемый срок службы, лет
ИЗОЛЭП-primer - эпоксидная грунтовка, содержит фосфат цинка и железную слюдку | серый | 1 | 120 | 2 | от -10 до +40°С | от - 70 до + 45°С | Sa 2 1/2 | более 15 (высокий уровень)
ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, стойкая к ультрафиолетовому излучению | серый или по RAL | 1 | 60 | 6 | от -10 до +40°С |  |  | 
итого |  | 2 | 180 |  |  |  |  | 

## Slide 6
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
РЕЕСТР СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ/ Сертификат № ОГН4.RU.1302.В00027 от 25.04.2018

## Slide 7
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Основные системы покрытий ВМП
Наименование | Кол-во слоев | Толщина, мкм | Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 | Время высыхания до нанесения последующего слоя, ч, при Т=20 С | Время высыхания до «кантования» | Время высыхания до пакети-рования и отгрузки
ИЗОЛЭП-mastiс - толстослойная эпоксидная грунт-эмаль | 1 | 120 | 6 | 6 | 10 | 20
ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль, акрилуретановая, стойкая к ультрафиолетовому излучению | 1 | 60 | 6 |  | 12 | 20
ИТОГО | 2 | 180 |  |  |  | 
ИЗОЛЭП-primer - эпоксидная грунтовка, содержит фосфат цинка и железную слюдку | 1 | 120 | 2 | 2 | 5 | 12
ПОЛИТОН-УР (УФ) - эмаль акрилуретановая, стойкая к ультрафиолетовому излучению | 1 | 60 | 6 |  | 12 | 20
ИТОГО | 2 | 180 |  |  |  | 

## Slide 8
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Новый производственный комплекс ВМП

## Slide 9
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Новая научно-производственная лаборатория ВМП

## Slide 10
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Новая научно-производственная лаборатория ВМП

## Slide 11
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Новый цех ВМП по производству ЛКМ

## Slide 12
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
Новый цех ВМП по производству ЛКМ

## Slide 13
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
www.vmp-holding.ru
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
Белова Елена Михайловна
Директор направления «Газовая отрасль и энергетика»
Член Комитета СРО «СОПКОР»
Тел.: +7 (343) 357-30-97 мобильный тел.: 8-90-90-112-343
Е-mail: bem@fmp.ru