Доклад на отраслевом совещании

руководителей подразделений защиты от коррозии

организаций Группы «Газпром» и международной выставки-конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты»

(г. Казань)

Современные материалы, технологии и решения по изоляции сварных стыков и локальным ремонтам антикоррозионных покрытий газопроводов

Уважаемые господа, коллеги!

Разрешите представиться, меня зовут Шестопалов Александр Александрович, заведующий лабораторией полимеров завода ПАО «Гефест-Ростов».

Сегодня единая система газоснабжения России по протяженности газопроводов и объёмам перекачки газа является крупнейшей в мире. Эта система включает в себя газовые промыслы, подземные хранилища, газоперерабатывающие заводы, распределительные станции и магистральные газопроводы. Протяженность одних только магистральных газопроводов составляет более 160 тысяч километров. Поэтому вопросы долговечности и надёжности работы газотранспортной системы уделяется большое внимание.

Практически с момента образования и по настоящее время наше предприятие ориентируется на потребности «Газпрома», являющегося крупнейшим потребителем изоляционных материалов. Продукция ПАО «Гефест-Ростов» хорошо известна и на протяжении многих лет успешно используется на предприятиях группы «Газпром».

ПАО  «Гефест-Ростов» было образовано в 1993г. и стало первым отечественным производителем термоусаживающихся изоляционных материалов. В основу производства легли передовые научно-технические достижения в области химии, переработки полимеров и радиационных технологий.

В настоящее время предприятие является одним из крупнейших производителей и поставщиков полимерных антикоррозионных материалов для изоляции трубопроводов.

На заводе работает высококвалифицированный персонал, имеется необходимая база для производства продукции высокого качества, включая основное производство с современным оборудованием, вспомогательное и опытное производство, аттестованную  испытательную и исследовательскую лаборатории.

Учитывая, что производство современных антикоррозионных покрытий невозможно без привлечения последних достижений науки в области электрохимии, теории адгезии и механики полимеров,  на заводе пристальное внимание уделяется совершенствованию  существующих технологий,  поиску и внедрению в производство ноу-хау, применению современных материалов, преследующих главную цель – повышение качества выпускаемой продукции.

Специалисты предприятия тесно сотрудничают с научными центрами России в области строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Так, в тесном сотрудничестве со специалистами  ООО «Газпром-ВНИИГАЗ», разработана, с учетом все возрастающих требований к защитным антикоррозионным покрытиям сварных стыков трубопроводов и  требований к качеству покрытий предприятий  ПАО «ГАЗПРОМ», термоусаживающаяся манжета «ТЕРМОРАД-МСТ».

Применение в манжете ряда оригинальных технологических решений и самых современных материалов обеспечивает высочайшее качество покрытия, полученного  на основе манжеты,  даже при неблагоприятных условиях окружающей среды.

Используемая технология нанесения по неотвержденному праймеру, позволяет значительно сократить технологический цикл нанесения покрытия за счет низкой температуры предварительного прогрева изолируемой зоны, составляющей 70-800С и отсутствия операции отверждения праймера,  и, соответственно, повысить производительность изоляционных работ, она позволяет получить покрытие без явной границы раздела праймер-адгезив.

Действительно, при грамотном подборе всех компонентов комплекта манжеты в указанном способе нанесения    расплавленный в ходе термоусадки  адгезив входит в контакт с еще жидким (неотвержденным) праймером. В результате этого, за счет физических и химических  процессов, таких как диффузия, химическое взаимодействие, механическое взаимодействие между праймером и адгезивом образуется тончайший «усредненный» переходной слой, а при  дальнейшем отверждении праймера,  происходит формирование  прочного соединения.

Защитные и антикоррозионные свойства такого покрытия чрезвычайно высоки.

Комплект манжеты термоусаживающейся «ТЕРМОРАД-МСТ» предназначен для наружной антикоррозионной защиты сварных стыков труб с наружным заводским полиэтиленовым покрытием для строительства, реконструкции и ремонта газопроводов диаметром до 1420 мм включительно подземной и подводной прокладки траншейным способом с засыпкой грунтом.

Манжета «ТЕРМОРАД-МСТ» успешно прошла полный комплекс лабораторных и трассовых  испытаний, проводимых ООО «Газпром ВНИИГАЗ», рекомендована к применению и включена в Реестр изоляционных материалов и покрытий, разрешенных к применению на объектах ПАО «ГАЗПРОМ».

Допустимая температура окружающей среды при проведении строительно-монтажных работ составляет от минус 30 оС до плюс 50 оС. Температура длительной эксплуатации (в установленном состоянии) от минус 20 оС до плюс 60 оС  в грунтах различной агрессивности и влажности.

В состав комплекта манжеты «ТЕРМОРАД-МСТ» входят: мерный отрезок двухслойной  термоусаживающейся ленты, состоящей из термо- светостабилизированной радиационно-сшитой и ориентированной полиэтиленовой основы и легкоплавкого клея-расплава с высоким показателем текучести расплава, двухкомпонентный жидкий эпоксидный праймер и лента-замок.

Эпоксидный двухкомпонентный праймер содержит специальные антикоррозионные добавки и пигменты, это способствует получению слоя оптимальной толщины и значительно повышает его защитные свойства. Специально подобранная система отверждающих компонентов в свою очередь обеспечивает необходимое для формирования покрытия время жидкой фазы праймера и его последующую окончательную полную полимеризацию. Праймер наносится как на поверхность открытого металла, так и на заводское покрытие.

Полиэтиленовая радиационно-сшитая основа манжет «ТЕРМОРАД-МСТ» содержит комплекс термо- светостабилизирующих и специальных добавок, гарантирующих как ее устойчивость к пламени горелок в процессе нанесения покрытия, так и длительную стабильность при эксплуатации при повышенных температурах.

Уникальная система ориентации радиационно-сшитой полиэтиленовой основы гарантирует получение равномерной термоусадки манжеты на сварном стыке без захвата воздуха, образования складок, гофр, пузырей, благодаря чему отпадает необходимость прикатки манжеты роликами.

Высокие усилия, развиваемые при термоусадке манжеты, в совокупности с  высокой текучестью  специально разработанного для данных манжет десятикомпонентного адгезива обеспечивают максимально качественное заполнение клеем-расплавом зон перехода на заводское покрытие и зоны сварного шва.

Кроме изоляции сварных стыков газопроводов с заводским полиэтиленовым покрытием манжета «ТЕРМОРАД-МСТ» может использоваться для изоляции колен и отводов. Изоляция выполняется последовательным нанесением нескольких манжет с нахлёстом друг на друга. Благодаря высокой производительности нанесения манжет данный способ особенно удобен для изоляции непротяженных участков.

В настоящее время актуальной является проблема дополнительной защиты мест стыковки разнородных покрытий, например, таких как трассовое полиуретановое или трассовое комбинированное мастичное с заводским полиэтиленовым.   Так, мастичные покрытия не обладают достаточной термостойкостью, полиуретановые не допускают воздействия открытого пламени из-за дальнейшего растрескивания.

Нами опробованы различные варианты применения термоусаживающихся материалов для решения рассматриваемого вопроса, в том числе усадка манжет без предварительного нагрева мастичного или полиуретанового покрытия, с праймированием поверхности и без. Данные технологии в сочетании с применением защитных приспособлений (например, защитных полотенец) минимизируют отрицательное воздействие открытого пламени на указанные покрытия. Полученные результаты свидетельствуют о том, что это ещё одна возможная область применения термоусаживающихся манжет «ТЕРМОРАД-МСТ» - нанесённые манжеты обеспечили качественную герметизацию и дополнительную механическую защиту зон перехода.

Имеется положительный опыт стыковки разнотипных покрытий на реальных объектах «Газпрома». Так, ещё в 2006 году  была успешно проведена изоляция зоны стыковки труб с заводским полиэтиленовым покрытием с соединительной деталью с полиуретановым покрытием «Протегол 32-55» на входном шлейфе КЦ-1 Холм-Жирковского ЛПУ МГ.

Также манжета «ТЕРМОРАД-МСТ» применяется при работах по восстановлению (ремонту) мест повреждений заводского полиэтиленового покрытия. Манжету рекомендуется использовать для ремонта крупных повреждений, либо для ремонта нескольких рядом расположенных дефектов.

В свою очередь, для ремонта всех видов локальных дефектов покрытия ПАО «Гефест-Ростов» предлагает ремонтные комплекты, включающие в себя термоплавкий пруток собственного производства, ремонтный заполнитель – аппликатор и ремонтную двухслойную ленту.

Несквозные повреждения покрытия ремонтируются термоплавким прутком, путём нанесения и разравнивания расплава полимера, для восстановления требуемой толщины покрытия. Сквозные, доходящие до металла трубы повреждения ремонтируются последовательным нанесением аппликатора и установкой заплаты из ремонтной ленты.

Кроме основного назначения ремонтные материалы успешно применяются для восстановления покрытий трассового нанесения, например мест замера адгезии на термоусаживающихся манжетах, изоляции точек подключения катодной защиты, при изоляции отводов, врезок и т.д.

Хочется отметить, что ПАО «Гефест-Ростов» постоянно работает в плотном контакте  со специалистами ПАО «Газпром» над повышением качества и расширением ассортимента изоляционных материалов. Рекомендации специалистов-практиков по разработке новых изоляционных материалов или по модернизации уже выпускаемых являются серьёзным подспорьем в работе, так что в ближайшее время ожидается вывод на рынок новых типов манжет и изоляционных комплектов.

Приоритетной задачей ПАО «Гефест-Ростов» является создание и выпуск антикоррозионных материалов, обеспечивающих безаварийную работу и увеличение сроков службы газопроводов, а предлагаемые сегодня продукты и технологии изоляции и ремонта отвечают современным требованиям «Газпрома», обеспечивая надёжную изоляцию безопасным и экономичным способом.

На нашем сайте «гефест-ростов.рф» Вы всегда можете найти подробную информацию о нашем предприятии, выпускаемой продукции и произвести ориентировочный расчёт расхода материалов.

Спасибо за внимание